## Slide 1
METRIC RECOVERY · 2026-W31–W33
浸没式光刻缺陷指标回收
L28 水印 D0 ｜ 目标关闭 W35
D0 /cm²
0.51
→
0.29
目标 0.20 ｜ 剩余 0.09
真实工艺回收约 0.16，不含阈值假象
REMAINING GAP
已回收 0.22 表观 / 0.16 真实
剩余挂在后淋洗与 hood 气帘
禁止把 recipe 收热算作回收
演示用虚构案例
DWG NO. DEF-REC-W33-01
Notes: 各位好。这是演示用虚构回收专题，数字不代表真实工厂。水印密度从峰值每平方厘米零点五一收到零点二九，目标零点二零，还差零点零九。请把真实工艺回收和检测阈值假象分开看。

## Slide 2
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
主指标在回收，捕获率已从阈值假象拉回
P02 / 08
METRIC
W31
W33
TARGET
ROLE
D0 /cm²
0.51
0.29
0.20
主指标
Capture
92%
91%
≥90%
监控
Nuisance
21%
18%
≤12%
监控
SNV
28%
22%
≤15%
监控
PWP S02
41
27
≤12
设备
Adder
+0.38
+0.24
+0.07
当层
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-02
Notes: 主指标在下降，捕获率已经从百分之八十四拉回百分之九十一。干扰缺陷和 SEM 看不见比例仍高于内控。S02 空白片颗粒从四十一降到二十七，目标不超过十二。当层新增仍是正零点二四。

## Slide 3
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
已关闭动作解释 0.16，剩余 0.09 仍是水印
P03 / 08
目标 0.20
W31
阈值
台面
淋洗
换桶
其他
W33
阈值回退 +0.04 不计入工艺回收。残差 0.09 待 hood 与 EBR。
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-03
Notes: 瀑布上，阈值回退让表观密度回升了零点零四，这一项不算工艺回收。台面清洁、后淋洗和换桶合计解释了大约零点一六。剩余零点零九还在水印路径上，要等气帘和切边。

## Slide 4
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
检测阈值回退，不算工艺回收
P04 / 08
工艺
已关：换桶、部分后淋洗
未关：EBR、全量后淋洗
红线：不改 PEB 赶进度
设备
已关：晶圆台清洁
未关：气帘复测、TOC 点检
红线：不降扫描速度换缺陷
检测
已关：回退收阈值
冻结至 W35
禁止用阈值制造 D0 下降
捕获率 84%→91% 假回收已从曲线剔除
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-04
Notes: 请按三列记账。工艺可以继续淋洗和切边，但不改烘干温度赶进度。设备要复测气帘，不要靠降扫描速度换缺陷。检测列已经回退收阈值，冻到第三十五周。禁止再用阈值制造密度下降。

## Slide 5
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
后淋洗有效但未完成，必须叠加 hood
P05 / 08
A 后淋洗开
0.24
D0 /cm² 六对 split
起停点富集 1.6×
B 无后淋洗
0.33
D0 /cm² 对照
起停点富集 3.4×
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-05
Notes: 六对对照里，开后淋洗的一组平均零点二四，不开的一组零点三三。起停点富集从三点四倍降到一点六倍，仍高于 S01 的一点一倍。淋洗有效，但不够，必须叠加浸没头设定。

## Slide 6
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
W33 的 0.29 仍在控制上限之上
P06 / 08
目标 0.20
UCL 0.28
W26
0.17
W27
0.18
W28
0.16
W29
0.19
W30
0.18
W31
0.51
W32
0.37
W33
0.29
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-06
Notes: 从第二十六周到第三十周都在零点二附近。第三十一周跳到零点五一，随后回落到零点三七、零点二九。目标线零点二零，控制上限零点二八。本周仍在上限之上。

## Slide 7
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
若只做淋洗，W35 仍可能停在 0.24 以上
P07 / 08
R01 Hood 气帘未复测，扫描起停点仍 1.6×
R02 EBR 未做，边缘回运继续贡献残差
R03 只淋洗不叠加 hood，预测停在 0.24 以上
R04 再次收阈值会让回收曲线不可审计
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-07
Notes: 如果只做淋洗，第三十五周仍可能停在零点二四以上。气帘未复测、切边未做、以及再次收阈值，是四条要写进纪要的风险。

## Slide 8
DEF-REC · 2026-W33 · 2026-08-13
W35 释放必须同时满足 D0、PWP 和捕获率
P08 / 08
C1
连续 2 周 D0 ≤0.20，且 S02 PWP ≤12
C2
水印占 SEM 分类 ≤15%，起停点富集 ≤1.5×
C3
Capture ≥90%，Nuisance ≤12%，不得靠收阈值
C4
若 W35 仍高于 0.24，升级为浸没头更换评估
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-REC-W33-08
Notes: 释放要四条同时满足：连续两周密度不高于零点二零且空白片不超过十二；水印分类不超过百分之十五；捕获率不低于百分之九十且不得靠收阈值；若第三十五周仍高于零点二四，就评估更换浸没头。